深圳智博电子有限公司
SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.
产  品  承  认  书

	客户物料编号

Part Number
	

	品    名

Species
	柱状石英晶体谐振器

	频    率
Frequency
	12.000MHz

	壳    形
Holder
	φ2×6

	送样数量
Sample Num
	

	送样日期
Date
	年     月

	公司物料编号

Part Number
	

	生产厂家
Manufacture
	深圳智博电子有限公司
SHENZHENZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD

	客    户
Customer
	


	承认日期

Date of Approval
	2013年        8 月         20日

Year       Month       Day

	承认栏
Approval By
	


ACCEPTED/CONFIRMED RY（承  认）：
设计： 张小梅            审核： 刘久华      批准：李兵
深圳智博电子有限公司
SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.
产  品  承  认  书
目      录

一、适用

二、技术指标

三、外形及尺寸

3.1 外观

3.2 外形尺寸：图一

四、机械及环境性能
深圳智博电子有限公司
SHENZHENZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.
石英晶体谐振器规格书

QUARTZ CRYSTAL SPECIFICATION
编 号：                                                              日 期：2012-7

一、适用：本规格书适用于12.000MHz  φ2×6柱晶。
二、技术指标
	1
	标称频率      Nominal Frequency
	12.000MHz

	2
	壳    形      Holder Type
	φ2×6

	3
	振动模式      Oscillator Mode
	基频

	4
	调整频差(25℃) Frequency Stability (25℃)
	±20ppm

	5
	工作温度范围  Operating Temperature Range
	-20℃~+60℃

	6
	温度频差      Frequency Stability vs. Temp
	±30ppm

	7
	存储温度范围  Storage Temperature Range
	-35℃~+85℃

	8
	负载电容      Load Capacitance
	20pF

	9
	谐振电阻      Equivalent Series Resistance
	50Ω max

	10
	静 电 容      Shunt Capacitance
	2.0pF max

	11
	激励功率      Drive Level
	1.0±0.2μW

	12
	绝缘电阻      Insulation Resistance
	500MΩ at DC100V

	13
	年老化率      Aging Rate a Year
	±3ppm

	14
	印字形式      Marking
	中性

	15
	检测仪器      Test Impedance Meter
	250B


三、外形及尺寸

1. 外观：标志清晰，外表光洁无污点和损伤。

2. 2. 外形尺寸：

深圳智博电子有限公司
SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.
石英晶体谐振器规格书

QUARTZ CRYSTAL SPECIFICATION
编 号：                                                              日 期：2012-7
  

图一：
[image: image1.jpg]50079200

10.00.2

\\\x

60402

L]

10F02e





四、机械及环境性能
	序号
	类 别
	规   范
	检验标准

	1
	自由跌落
	从75cm高度自由跌落到30mm厚硬木板上，跌落三次
	满足电器性能规定

	2
	振动
	频率10~55Hz，振幅0.75mm，X、Y、Z方向各振动30分钟
	满足电器性能规定

	3
	引出端强度
	a.拉力：固定谐振器主体，沿引脚轴向施加0.9Kg拉力，保持30±5秒。

b.弯曲：引脚端头悬挂450g的重物，弯曲90°,时间2~3秒，以相同速度返回原位置，再反向操作一次。
	引脚无拔出或断裂现象

	4
	密封性
	将谐振器浸在酒精中，加压4Kg/cm2，时间五分钟。
	测量引脚与基座间绝缘电阻>500MΩ（DC100V）

	5
	可焊性
	从引脚末端至底部2~2.5mm放入235℃±
5℃的焊槽内, 时间2±0.5秒。                         
	沾锡面>90%，频率变化≤±10ppm

	6
	耐焊接热
	从引脚末端至底部2~2.5mm处放入350℃±10℃的焊槽内，时间3.5±0.5秒
	外观无异常，满足电器性能规定

	7
	温度循环
	将谐振器放置在高低温箱中，将温度设置在-10℃，温度到达后保持30分钟，再将温箱升温到+60℃，保持30分 钟，这是一个循环，再将温箱降温到-10℃，开始下一个循环，如此循环三次 
	外观无损伤，满足电器性能规定

	8
	恒定湿热
	在40±3℃，RH90%±2%，放置96小时，取出后恢复2小时 
	外观无异常，满足电器性能规定

	9
	耐低温
	在-35℃±3℃下，放置96小时，取出后在常温下恢复2小时，
	外观无异常，满足电器性能规定

	10
	高温老化
	85℃±2℃老化96小时，取出后常温下恢复2小时
	外观无异常，满足电器性能规定


























